Использование пылевидных отходов камнеобрабатывающей промышленности при производстве ячеистых бетонов

Демченко Е.И.1, к.т.н., инженер ООО «АКАМ», г. Днепропетровск

Мороз И.Е.2, генеральный менеджер ООО «АКАМ», г. Днепропетровск

Бодигин С.К.3, директор ЧП «Тепла хата», г. Днепропетровск

На базе ЧП «Тепла хата», которое находится в городе Днепропетровск, впервые разработано и налажено производство блоков пенобетона марки Д 600 с использованием отходов, полученных предприятием ООО «АКАМ» при обработке природного камня. В разработанном пенобетоне в качестве наполнителя в место песка используется пылевидный шлам, полученный в результате распиловки блоков природного камня алмазными канатами на ООО «АКАМ». В связи с преимущественной ориентацией на камнеобработку лабрадорита Слободского месторождения, ООО «АКАМ» обеспечивает постоянный гранулометрический и химико-минералогический состав наполнителя. Данный фактор способствует получению пенобетонной смеси с необходимыми реологическими свойствами, что уменьшает вероятность брака производства.

Проведенный комплекс физико-механических испытаний готовой продукции позволяет согласно ДСТУ Б В.2.7-45:2010 отнести новый строительный материал к теплоизоляционным ячеистым бетонам неавтоклавного твердения.

Внедрение новой технологии открывает большие перспективы рационального использования твердых пылевидных отходов камнеобрабатывающих предприятий, что будет также способствовать решению острой экологической проблемы загрязнения окружающей среды.